ОАО «Смоленский полиграфический комбинат»

Требования к плоским штампам для тиснения блинтом и фольгой

на автоматическом позолотном прессе  PE-312  ф.  «KOLBUS»

на переплетных крышках.

В качестве материала для штампа может использоваться латунь марки ЛС-59-1, магниевые пластины Magenta, AQ-Blu (Аква Блю), магниевый сплав МА2-2. Допускается применение штампов, изготовленных из других материалов (фотополимер, цинк, медь, сталь, силикон), которые будут обеспечивать требуемые в каждом отдельном случае качество тиснения и   тиражеустойчивость.

Штампы должны удовлетворять следующим требованиям:

- Рост (толщина) — 7-8 мм.

- Глубина пробельных элементов штампов должна соответствовать размеру печатающего  элемента и характеру изображения и быть не менее 1,5-2 мм по краям изображения.

- Минимальная ширина штриха на штампе — 0,1 мм, пробела — 0,2 мм.

- (Гарантируемая минимальная толщина штриха изображения на фольге — 0,15 мм)

- Грани печатающих элементов должны быть вертикальными. Допускается их отклонение от вертикали до 15 град. в наружную по отношению к печатающему элементу сторону.    Оптимальным считается угол 5-7 градусов к вертикали.

- Кромки печатающих элементов при тиснении не должны прорезать фольгу и наружный материал крышки (радиус закругленных кромок печатающих элементов должен быть не  менее 0,05-0,1 мм).

- Рабочая поверхность штампа должна быть отполирована.

- По краям штампа с 4-х сторон (или, хотя бы, с 2-х) должны оставаться пробельные поля по 15 мм для отверстий под крепление штампа на прессе (по 10 мм для штампов на корешке). Отверстия для крепления могут быть размещены внутри изображения для тиснения, если для этого есть место.

- Расстояние между изображением для тиснения и краем переплетной крышки должно быть не менее 15 мм (риск повреждения штампа об упоры во время работы).

- Максимальная площадь тиснения — 420 х 355 мм.

- Штампы на каждый элемент или группу элементов, которые тиснятся совместно, должны быть цельными.

- В некоторых случаях, несмотря на то, что тиснение осуществляется одним видом фольги, требуется вместо одного цельного штампа два или три отдельных штампа. Это  необходимо, если имеет место одно или несколько следующих условий, затрудняющих выравнивание давления:

- изображение для тиснения одним видом фольги занимает всю площадь переплетной крышки: первую и последнюю сторонки и корешок;

- в одном сюжете для тиснения сочетаются большие площади тиснения и тонкие рамки или другие мелкие элементы.

2011 г.