Смоленский полиграфический комбинат

Требования

к оригиналам, файлам, документации, материалам

для выборочного УФ-лакирования

1.	Лакирование УФ-лаком может производиться: на офсетных и мелованных бумагах и картонах плотностью не менее 115 г/кв.м с припрессовкой пленки и без.

2.	При УФ-лакировании без припрессовки пленки в некоторых случаях для обеспечения адгезии УФ-лака требуется нанесение промежуточного слоя водоэмульсионного лака (праймера).

3.	Не рекомендуется наносить лак по месту загибки и биговки. Запрещается наносить лак по месту штриховки, особенно при темном фоне под лаком. Запрещается наносить лак с глиттером по месту загибки, биговки, штриховки.

4.	Возможно нанесение двойного слоя УФ-лака, первый слой – глянцевый, второй — структурированный ( два прогона).

5.	Возможно сплошное УФ-лакирование при соблюдении следующих условий:

a)	Предпочтителен раскрой бумаги с направлением отлива вдоль корешка издания, поперечный - по согласованию.

b)	Не допускается сплошное УФ-лакирование на мелованных бумагах плотностью более 200 г/м2 и хром-эрзацах.

c)	Брошюры вкладкой должны изготавливается только на ВШРА, использующих несфальцованную обложку.

6.	Файлы, поступающие из издательства, должны сопровождаться бумажным макетом и письменными указаниями о требованиях к лаку (глянцевый, матовый, с глиттером и т.д.) и к глиттеру (цвет, размер, форма, количество в % и т.д.).

7.	Толщина штриха на изображении для УФ-лакирования должна быть не меньше 0,15 – 0,2 (мм). Ширина значимого пробела не должна быть меньше 0,5 мм.

8.	При изготовлении диапозитивов с тонкими элементами рекомендуется использовать функцию треппинга.

9.	Минимальные размеры изображения должны значительно превышать величину частиц глиттера, выбранного издательством.